УДК 621.373.826

И. М. Куликовских1, Г. О. Корнышов2

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого(*)

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ AlGaAs/GaAs/InGaAs

Введение. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере на основе гетероструктуры AlGaAs/GaAs с квантовыми ямами InGaAs. Ограничение мощности современных полупроводниковых лазеров связано с разогревом полупроводниковой гетероструктуры. Тепло выделяется как при протекании тока из-за омического сопротивления через слои гетероструктуры, так и из-за безызлучательной рекомбинации в активной области. Разогрев приводит к росту внутренних потерь и снижению дифференциальной эффективности, а в конечном итоге — к катастрофическому разрушению прибора[1]. Построение теоретической модели распределения тепла от тока накачки в мощном полупроводниковом лазере, работающем в непрерывном режиме, позволит лучше прогнозировать его предельные характеристики. Полученные результаты будут использованы для оптимизации толщин слоёв гетероструктуры новых мощных лазеров.

Постановка задачи. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере с шириной полоска 100 мкм и общей шириной чипа 0,5 мм; длинна 3 мм.  Лазерная гетероструктура с двумя квантоворазмерными слоями в активной области выращена методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке GaAs[1]. Активная область, расположенная посередине GaAs волновода, окружена обкладками AlGaAs. Дополнительный пассивный волновод используется для подавления мод высоких порядков при расширении основного волновода[2], но в то же время он влияет и на эффективность отвода тепла от активной области. Схема структуры представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Схема гетероструктуры

В работе предоставлено аналитическое решение уравнения теплопроводности в двумерном профиле работающего лазера[3]. Такая размерность в задаче позволит внести внешние поперечные возмущения в дальнейших расчётах. В системе есть два типа источников тепла: нагрев от безызлучательной рекомбинации в активной области и нагрев от омического сопротивления в каждом слое. На подложке GaAs находится плоскость постоянной температуры, которая моделируется как теплоотвод, а на верхнем p-контакте моделируется теплообмен с воздухом комнатной температуры. Левая и правая стенки системы теплоизолированы.

Общее решение. Разделим структуру на 9 слоёв с нумерацией от n-AlGaAs (легированный Si) до p-GaAs (легированный Zn). В каждом слое запишем уравнение теплопроводности:

∂2T∂x2+∂2T∂y2=-qiki

С условиями непрерывности на границе слоёв:

Tᵢx, yi= Ti-1x, yiki∂Tᵢ∂y(x, yi)=ki-1∂Ti-1∂y(x,yi)

И граничными условиями:

k9∂T9∂y-αT9(x,h)=-293αTx,y0=293∂T∂xy,x=0,w=0

Ищем решение в виде суммы частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения. Разделяя переменные по методу Фурье, находим:

Tix,y=-qi2kiy2+C1iy+C2i+n=1∞Anisinhπnyw+Bnicoshπnywcosπnxw

Коэффициенты в общем решении определяются из условий непрерывности и условий на границе слоёв. Расчётные значения потоков q и коэффициентов теплопроводности k взяты из литературы и справочных источников[1,4]. Для каждого из решений (частного неоднородного и общего однородного) можно составить свою систему из 18 уравнений на коэффициенты C1(i),  C2(i), An(i), Bn(i) ∀n∈N. Обе системы уравнений совместны и решаются численно.

Результаты и выводы. Полученное выше решение уравнения теплопроводности моделирует температуру в профиле как скалярное поле координат. Значения поля температуры были рассчитаны для тока I = 10А. Полученное распределение показано на рисунке 2.

Видно, что наибольший вклад в перегрев активной области дают обкладки AlGaAs. Перепад температуры на слое n-Al0.25Ga0.75As Si толщиной 1200нм составил ~ 10⁰K, а на слое n-Al0.25Ga0.75As Si толщиной 250нм ~ 5⁰K при условии, что общий перепад температуры между теплоотводом и активной областью составил ~ 17⁰K.

Моделирование распределения тепла показало, что дополнительный слой GaAs не ухудшает теплопроводность гетероструктуры. Так как AlGaAs имеет меньшую теплопроводность по сравнению с GaAs, необходимо уменьшать толщины первого слоя, приближая активную область к теплоотводу. Результаты данного моделирования будут проверены экспериментально для различных толщин и составов слоёв гетероструктуры между активной областью и теплоотводом.

Рис. 2 Тепловая карта гетерослоёв при накачке I=10А

ЛИТЕРАТУРА

1. Payusov A.S., Beckman A.A., Kornyshov G.O., Shernyakov Yu.M., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Kulagina M.M., Maximov M.V., Gordeev N.Yu. Reducing thermal resistance of high-power semiconductor diode lasers with coupled waveguides // Optics \& Laser Technology. —  2023. —  Vol. 164. - P. 109484.

2. Nikita Yu. Gordeev, Alexey S. Payusov, Yuri M. Shernyakov, Sergey A. Mintairov, Nikolay A. Kalyuzhnyy, Marina M. Kulagina, and Mikhail V. Maximov // Mode engineering in lasers based on coupled large optical cavities // Applied Physics Letters. — 2017. — Vol. 110, № 13. — P. 131103.

3. Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах: в 2 т. —  2-е изд. —  М.: Мир, 1988. —  Т. 2. —  368 с.

4. Afromowitz M.A. Thermal conductivity of AlxGa1-xAs alloys // Journal of Applied Physics. —  1973. —  Vol. 44. —  № 3. —  P. 1292-1294.

(*) И. М. Куликовских, kulikovskikh@bk.ru