УДК 621.373.826

И. М. Куликовских1, Г. О. Корнышов2

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого(*)

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ AlGaAs/GaAs/InGaAs

Введение. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере на основе гетероструктуры AlGaAs/GaAs с квантовыми ямами InGaAs.

Ограничение мощности современных полупроводниковых лазеров связано с разогревом полупроводниковой гетероструктуры. Тепло выделяется как при протекании тока из-за омического сопротивления через слои гетероструктуры, так и из-за безызлучательной рекомбинации в активной области. Разогрев приводит к росту внутренних потерь и снижению дифференциальной эффективности, а в конечном итоге — к катастрофическому разрушению прибора. Построение теоретической модели распределения тепла от тока накачки в мощном полупроводниковом лазере, работающем в непрерывном режиме, позволит лучше прогнозировать его предельные характеристики. Полученные результаты будут использованы для оптимизации толщин слоёв гетероструктуры новых мощных лазеров.

Постановка задачи. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере. Лазер представляет собой гетероструктуру, выращенную методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке GaAs. Схема структуры показана на рисунке 1.

В работе предоставлено аналитическое решение уравнения теплопроводности в работающем мощном полупроводниковом лазере. В системе есть два типа источников тепла: нагрев от безызлучательной рекомбинации в активной области и нагрев от омического сопротивления в каждом слое. На подложке GaAs находится плоскость постоянной температуры, которая моделируется как теплоотвод, а на верхнем p-контакте моделируется теплообмен с воздухом комнатной температуры. Левая и правая стенки системы теплоизолированы.

Общее решение. Разделим структуру на 9 слоёв с нумерацией от n-AlGaAs(Si) до p-GaAs(Zn). В каждом слое запишем уравнение теплопроводности:

∂2T∂x2+∂2T∂y2=-qiki

С условиями непрерывности на границе слоёв:

Tᵢx, yi= Ti-1x, yiki∂Tᵢ∂y(x, yi)=ki-1∂Ti-1∂y(x,yi)

И граничными условиями:

k9∂T9∂y-αT9=-293αTx,y0=293∂T∂xy,x=0,w=0

Ищем решение в виде суммы частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения. Разделяя переменные по методу Фурье находим:

Tix,y=-qi2kiy2+C1iy+C2i+n=1∞An(i)sinhπnyw+Bn(i)coshπnywcosπnxw

Коэффициенты в решении (4) определяются из условий непрерывности (2) и условий на границе слоёв (3). Для каждого из решений (частного неоднородного и общего однородного) можно составить свою систему из 18 уравнений на коэффициенты C1(i),  C2(i), An(i), Bn(i) ∀n∈N. Обе системы уравнений совместны и решаются численно.

Результаты и выводы. Полученное выше решение уравнения теплопроводности моделирует температуру в профиле как скалярное поле координат. Значения поля температуры были рассчитаны для тока I = 10А. Полученное распределение показано на рисунке 2.

По полученным значениям были сделаны выводы по улучшению теплопроводности гетероструктуры. Так как AlGaAs имеет меньшую теплопроводность по сравнению с GaAs, необходимо уменьшать толщины первого слоя, приближая активную область к теплоотводу.

Результаты данного моделирования будут проверены экспериментально для различных толщин и составов слоёв гетероструктуры между активной областью и теплоотводом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Afromowitz M.A. Thermal conductivity of Ga1-xAlxAs alloys // Journal of Applied Physics. -- 1973. -- Vol. 44. -- № 3. -- P. 1292-1294.

2. Payusov A.S., Beckman A.A., Kornyshov G.O., Shernyakov Yu.M., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Kulagina M.M., Maximov M.V., Gordeev N.Yu. Reducing thermal resistance of high-power semiconductor diode lasers with coupled waveguides // Optics \& Laser Technology. -- 2023. -- Vol. 164. -- P. 109484.

3. Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах: в 2 т. -- 2-е изд. -- М.: Мир, 1988. -- Т. 2. -- 368 с.

(*) И. М. Куликовских, kulikovskikh@bk.ru